碳化硅又称金钢砂或耐火砂。碳化硅是用石英砂、石油焦(或煤焦)、木屑(生产绿色碳化硅时需要加盐)等原料在电阻炉内经高温冶炼而成。目前我国工业生产的碳化硅分绿色碳化硅两种，均为六方晶体，比重为3.20～3.25，显微硬度为2840～3320kg/mm2。由于其晶体内部杂质含量很少，同时结合使用情况，常采用表层杂质分析法。分析项目有游离碳、游离硅加二氧化硅、碳化硅、三氧化二铁、总碳等。

2

碳化硅的硬度很大，具有优良的导热和导电性能，高温时能抗氧化。

3.用途

(1)作为磨料，可用来做磨具，如砂轮、油石、磨头、砂瓦类等。

(2)作为冶金脱氧剂和耐高温材料。

(3)高纯度的单晶，可用于制造半导体、制造碳化硅纤维。

4.产地、输往国别及品质规格

(1)产地：青海、宁夏、河南、四川、贵州等地。

(2)输往国别：美国、日本、韩国、及某些欧洲国家。

(3)品质规格：

①磨料级碳化硅技术条件按GB/T2480—96。各牌号的化学成分由表6-6-47和表6-6-48给出。

②磨料粒度及其组成按GB/T2477—83。磨料粒度组成测定方法按GB/T2481—83。

磨料粒度按颗粒尺寸大小分为41个号。记作：4＃，5＃，6＃，7＃，8＃，10＃，12＃，14＃，16＃，20＃，22＃，24＃，30＃，36＃，40＃，46＃，54＃，60＃，70＃，80＃，90＃，100＃，120＃，150＃，180＃， 220＃，240＃。

W63 ，W50，W40 ，W28 ，W20 ，W14 ，W10 ，W7 ，W5 ，W3.5 ，W2.5 ，W1.5，W1.0 ，W0.5 。

5.检验标准

(1)GB/T3045—89《碳化硅的化学分析方法》，适合于磨料级碳化硅及碳化硅含量≥95%的结晶块的化学成分测定。

(2)SN/T0256—93《出口碳化硅分析方法碳化硅含量的测定》,用于冶金脱氧剂和耐火材料的出口碳化硅中碳化硅含量分析，适用于出口中、低品位碳化硅的测定。

(3)GB/T16555.1～6—96《碳化硅耐火材料化学分析方法》。

(4)JB5204—91《碳化硅脱氧剂化学分析方法》。

表6-6-47陶瓷磨具、砂带用碳化硅磨料的化学成分

| 牌 号 | 粒度范围 | 化学成分 % |
| --- | --- | --- |
|  |  | SiC不少于 | F、C不多于 | Fe2O3不多于 |
| C | 12＃～90＃ P12～P100 | 98.5 | 0.20 | 0.60 |
|  | 100＃～150＃ P120～P150 | 98.0 | 0.30 | 0.80 |
|  | 180＃～220＃ P180～P220 | 97.0 | 0.30 | 1.20 |
| GC | 20＃～90＃ P12～P100 | 99.0 | 0.20 | 0.20 |
|  | 100＃～150＃ P120～P150 | 98.5 | 0.25 | 0.50 |
|  | 180＃～220＃ P180～P220 | 97.5 | 0.25 | 0.70 |
|  | W63～W20 P240～P1 000 | 97.0 | 0.30 | 0.70 |
|  | W14～W10 P1 200 | 95.5 | 0.40 | 0.70 |
|  | W7～W5 | 94.0 | 0.50 | 0.70 |

表6-6-48有机结合剂磨具、手工用张页式涂附磨具用碳化硅磨料的化学成分

| 牌 号 | 粒度范围 | 化学成分 % |
| --- | --- | --- |
|  |  | SiC不少于 | F、C不多于 | Fe2O3不多于 |
| C-B C-P | 12＃～90＃ P12～P100 | 98.0 | 0.25 | 0.70 |
|  | 100＃～150＃ P120～P150 | 97.5 | 0.35 | 0.90 |
|  | 180＃～220＃ P180～P220 | 96.0 | 0.35 | 1.35 |
| GC-B GC-P | 20＃～90＃ P12～P100 | 98.5 | 0.25 | 0.25 |
|  | 100＃～150＃ P120～P150 | 98.0 | 0.30 | 0.55 |
|  | 180＃～220＃ P180～P220 | 97.0 | 0.30 | 0.80 |
|  | W63～W20 P240～P1 000 | 96.5 | 0.35 | 0.80 |
|  | W14～W10 P1 200 | 94.5 | 0.45 | 0.80 |
|  | W7～W5 | 93.0 | 0.60 | 0.80 |

注：碳化硅磨料各牌号产品的代号规定如下：陶瓷结合剂磨具、砂带用黑碳化硅磨料代号为C；